ГОСТ 12652-74

УДК 621.315:006.354                                                                                                        Группа Е34

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТОВОЙ

Технические условия

Electrotechnical glass-cloth-base laminate.

Specifications

МКС 29.035.30

ОКП 229611

Дата введения 01.01.76

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

А.П. Беляева, Г.М. Дулицкая, И.Н. Мелешко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 16 мая 1974 г. № 1191

Изменение № 6 принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8 от 12.10.95)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 1823

За принятие проголосовали:

| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- |
| Республика Беларусь | Госстандарт Беларуси |
| Республика Казахстан | Госстандарт Республики Казахстан |
| Республика Молдова | Молдовастандарт |
| Российская Федерация | Госстандарт России |
| Республика Таджикистан | Таджикгосстандарт |
| Туркменистан | Главная государственная инспекция Туркменистана |

3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 1642-79. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3226-81 и СТ СЭВ 5239-85

4. ВЗАМЕН ГОСТ 12652-67

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 4650-80 | 4.5 |
| ГОСТ 16338-85 | 4.5 |
| ГОСТ 23683-89 | 4.5 |
| ГОСТ 25500-82 | Вводная часть; 1.1; 2.2; 2.8-2.11; 3.1; 4.1; 5.1 |
| ГОСТ 26246.0-89 | 4.7 |

6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)

7. ИЗДАНИЕ с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в июле 1978 г., июле 1981 г., октябре 1983 г., июне 1988 г., июне 1990 г., апреле 1996 г. (ИУС 8-78, 10-81, 1-84, 10-88, 9-90, 7-96)

Настоящий стандарт распространяется на электротехнический листовой стеклотекстолит, применяемый в качестве электроизоляционного материала.

Настоящий стандарт устанавливает требования к стеклотекстолиту, изготовляемому для нужд народного хозяйства и экспорта.

Стеклотекстолит должен соответствовать ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме требований приложения 2, являющихся рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Стеклотекстолит должен изготовляться типов 121, 221, 222, 223, 225, 231, 321 по ГОСТ 25500 и сортов высшего, первого и второго.

Тип, марки стеклотекстолита, диапазон толщин, назначение и свойства, длительно допустимая рабочая температура должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип | Марка | Диапазон толщин, мм | Назначение и свойства | Длительно допустимая рабочая температура, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | СТ | 1,5-30 | Для работы на воздухе в условиях относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35 °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Общего назначения. Ограниченного применения | От минус 65 до плюс 130 |
|  | CT-I | 0,5-30 | То же, но с более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой. Ограниченного применения | От минус 65 до плюс 130 |
|  | СТ-М | 0,5-50 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35 °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Повышенные физико-механические свойства | От минус 65 до плюс 140 |
| 221 | СТЭФ | 1,5-50 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35 °С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность (932)% при температуре (402) °С) при напряжении до 1000 В и частоте тока 50 Гц. Высокая механическая прочность при умеренной температуре. Высокая стабильность электрических свойств при повышенной влажности | От минус 65 до плюс 155 |
|  | СТЭФ-I | 0,5-50 | То же, но с более однородной мелкой внутренней и поверхностной структурой | От минус 65 до плюс 155 |
| 222 | СТЭД | 0,5-50 | То же, но с более высокими механическими и диэлектрическими характеристиками и для работы в трансформаторном масле | От минус 65 до плюс 130 |
| 223 | СТЭБ | 1,5-50 | То же, но с пониженной горючестью | От минус 65 до плюс 140 |
| 225 | СТ-ЭТФ | 0,35-50 | То же, но с повышенной теплостойкостью | От минус 65 до плюс 180 |
| 231 | СТЭФ-НТ | 2,0-50 | То же, но с более грубой структурой и худшей механической обрабатываемостью | От минус 65 до плюс 155 |
| 321 | СТК | 0,5-30 | Для работы на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35 °С) при напряжении свыше 1000 В и частоте тока 50 Гц, а также для работы на воздухе в условиях повышенной влажности окружающей среды (относительная влажность (932)% при температуре (402) °С) при напряжении до 1000 В и частоте 50 Гц. Ограниченного применения | От минус 65 до плюс 180 |

Примечания:

1. Допускается применение стеклотекстолита марок СТЭФ, СТЭФ-I, СТЭФ-НТ, СТК при относительной влажности воздуха (932)%, температуре (402) °С и напряжении свыше 1000 В.

2. Стеклотекстолит марок СТ, CT-I, СТК с 01.01.91 в новых разработках не применять.

Коды ОКП для каждой марки и типоразмера стеклотекстолита приведены в приложении 1.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

1.2. Стеклотекстолит должен изготовляться листами шириной от 540 до 980 мм и длиной от 600 до 1480 мм. Предельное отклонение размеров не должно превышать 25 мм.

По соглашению сторон допускается изготовление стеклотекстолита других размеров. Допускается поставлять стеклотекстолит листами с вырезами (для испытаний) с одной стороны листа, при этом листов с вырезами может быть не более:

12 - в одном контейнере;

2 - в одном ящике.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1.3. Номинальная толщина листов стеклотекстолита и предельные отклонения должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Номинальная толщина | Предельное отклонение по толщине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 121 |  |  |  | 221 |  |  |  | 222 | 223 | 225 | 231 |  | 321 |  |
|  | СТ |  | СТ-I, СТ-М* |  | СТЭФ |  | СТЭФ-I |  | СТЭД | СТЭБ | СТ-ЭТФ | СТЭФ-НТ |  | СТК |  |
|  | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | высший сорт | высший сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт |
| 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 0,5 | - | - | 0,10 | 0,15 | - | - | 0,10 | 0,15 | 0,10 | - | 0,10 | - | - | 0,10 | 0,15 |
| 0,6 | - | - | 0,13 |  | - | - | 0,13 |  | 0,13 | - | 0,13 | - | - | 0,13 |  |
| 0,8 | - | - | 0,15 | 0,20 | - | - | 0,15 | 0,20 | 0,15 | - | 0,15 | - | - | 0,15 | 0,20 |
| 1,0 | - | - | 0,18 | 0,25 | - | - | 0,18 | 0,25 | 0,18 | - | 0,18 | - | - | 0,18 | 0,25 |
| 1,2 | - | - | 0,20 |  | - | - | 0,20 |  | 0,20 | - | 0,20 | - | - | 0,20 |  |
| 1,4 | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1,5 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |  | 0,20 | 0,25 | 0,20 |  | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | - | 0,20 |  |
| 1,6 | 0,24 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 | 0,30 |
| 1,8 | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - | 0,24 |  |
| 2,0 | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,25 |  |
| 2,2 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | - | - | 0,30 |  |
| 2,5 | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |  |
| 2,8 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3,0 | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 |  | 0,35 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,40 |
| 3,5 | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 |  | 0,40 | 0,40 | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
| 4,0 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | 0,50 |
| 4,5 | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 | 0,50 |  |  | 0,50 |  |
| 5,0 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,70 | 0,70 | 0,52 | 0,60 |
| 5,5 | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,57 |  | 0,57 | 0,57 | 0,57 |  |  | 0,57 |  |
| 6,0 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,70 |
| 7,0 | 0,66 | 0,80 | 0,66 | 0,80 | 0,66 | 0,80 | 0,66 | 0,80 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,90 | 0,90 | 0,66 | 0,80 |
| 8,0 | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  | 0,70 |  |
| 9,0 | - | 0,90 | - | 0,90 | - | 0,90 | - | 0,90 | - | - | - | - | 1,50 | - | 0,90 |
| 10,0 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,00 |  | 0,80 | 1,00 |
| 11,0 | - | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,50 | - | - | - | - | 2,00 | - | 1,50 |
| 12,0 | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 |  | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 2,00-1,00 |  | 0,85 |  |
| 13,0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - |  |
| 14,0 | 0,95 |  | ±0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 |  | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 2,00-1,00 |  | 0,95 |  |
| 15,0 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00-1,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 |
| 16,0 | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |
| 18,0 | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 |  | 1,10 | 1,10 | 1,10 |  |  | 1,10 |  |
| 20,0 | 1,15 | 2,50 | 1,15 | 2,50 | 5 | 2,50 | 1,15 | 2,50 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |  | 3,00 | 1,15 | 2,50 |
| 25,0 | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,5-1,0 |  | 1,25 |  |
| 30,0 | 1,40 | 3,50 | 1,40 | 3,50 | 1,40 |  | 1,40 |  | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,0 | 4,00 | 1,40 |  |
| 35,0 | - | - | 1,50 | - | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 3,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  | 4,50 | - | - |
| 40,0 | - | - | 1,60 | - | 1,60 |  | 1,60 |  | 1,60 | 1,60 | 1,60 |  |  | - | - |
| 45,0 | - | - | 1,75 | - | 1,75 | 4,00 | 1,75 | 4,00 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |  | 5,00 | - | - |
| 50,0 | - | - | 1,90 | - | 1,90 |  | 1,90 |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 5,00 |  | - | - |

_______________

* Предельное отклонение по толщине для стеклотекстолита марки СТ-М только по высшему сорту.

Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление стеклотекстолита марки СТ толщиной до 50 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

1.4. Условное обозначение должно состоять из марки и сорта стеклотекстолита, его толщины и обозначения настоящего стандарта.

Примеры условных обозначений

Стеклотекстолит марки СТ высшего сорта толщиной 10,0 мм:

Стеклотекстолит СТ ВС-10,0 ГОСТ 12652-74

Стеклотекстолит марки СТЭФ первого сорта толщиной 12,0 мм:

Стеклотекстолит СТЭФ 1с-12,0 ГОСТ 12652-74

Стеклотекстолит марки СТ второго сорта толщиной 10,0 мм:

Стеклотекстолит СТ 2с-10,0 ГОСТ 12652-74

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Стеклотекстолит должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

2.2. Требования к поверхности листов стеклотекстолита - по ГОСТ 25500.

Поверхность листов стеклотекстолита должна быть гладкой, без газовых пузырей и посторонних включений. Допускаются отдельные риски, рябизна, вмятины, выпуклости, следы царапин (как отпечатки прокладочных листов) и разнотонность.

Для стеклотекстолита второго сорта дополнительно допускаются вкрапления в виде частиц смолы и инородных включений, шероховатость и белесоватость поверхности.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается облицовка стеклотекстолита тканью из стеклянного волокна с более мелкой структурой. В этом случае к обозначению стеклотекстолита прибавляется буква О (облицовочный).

(Измененная редакция, Изм. № 6).

2.3. (Исключен, Изм. № 3).

2.4. Листы стеклотекстолита всех марок и толщин до 30 мм должны быть обрезаны со всех сторон. Листы толщиной 1 мм и выше должны иметь края, обрезанные под прямым углом с отклонениями не более 3°, а для второго сорта не более 5°. Не допускаются расслоения и трещины с торцов, для второго сорта допускаются небольшие сколы. Листы стеклотекстолита толщиной 35-50 мм должны быть в необрезанном виде.

Примечание. По требованию потребителей стеклотекстолит толщиной 10 мм и более должен быть обрезанным с одной стороны.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).

2.5. Штампуемость стеклотекстолита (кроме марок СТ-НТ и СТЭФ-НТ) - по ГОСТ 25500.

2.6. Стеклотекстолит марок CT-I и СТЭФ-I толщиной до 0,8 мм включительно должен допускать огибание вокруг оправок без излома и образования трещин на поверхности.

(Введен дополнительно, Изм. № 4).

2.7. Стеклотекстолит по физико-механическим и электрическим свойствам должен соответствовать указанным в табл. 3 и 4.

В случае применения стеклотекстолита марок СТЭФ, СТЭФ-I, СТЭФ-НТ, СТК для изготовления изделий, работающих во влажном тропическом климате, испытания проводят в условиях относительной влажности (932)% при температуре (402) °С, при этом значения удельного объемного сопротивления устанавливают на одну степень ниже по сравнению с указанными в табл. 3.

Дополнительные показатели качества стеклотекстолита указаны в приложении 2.

Таблица 3

| Наименование показателя | Тип, марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 222 | 223 | 225 | 231 |  |  | 321 |  |
|  | СТ |  | CT-I |  | СТ-М | СТЭФ |  | СТЭФ-1 |  | СТЭД | СТЭБ | СТ-ЭТФ | СТЭФ-НТ |  |  | СТК |  |
|  | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | первый сорт | высший сорт | высший сорт | высший сорт | высший сорт | первый сорт |  | высший сорт | первый сорт |
| 1. Плотность, кг/м3 | 1600-1800 | 1600-1850 | 1600-1800 | 1600-1850 | 1700-1950 | 1600-1900 | 1600-1900 | 1600-1900 | 1600-1900 | 1700-1900 | 1750-2050 | 1700-1900 | 1700-1900 | 1600-1900 |  | 1600-1800 |  |
| 2. Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, МПа, не менее | 200 | 95 | 200 | 100 | 220 | 350 | 280 | 350 | 300 | 400 | 350 | 350 | 350 | 320 |  | 125 | 60 |
| 3. Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 100 | 70 | 100 | 175 | 100 | 220 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |  | 90 | 90 |
| 4. Ударная вязкость по Шарпи параллельно слоям на образцах с надрезом, кДж/м2, не менее | 40 | 9 | 40 | 9 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 70 | 30 |  | 25 | 25 |
| 5. Удельное объемное электрическое сопротивление Омм, не менее, для листов до 8,0 мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/93% | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 11010 | 11010 | 11010 | 11010 | 51010 | 51010 | 11010 | 1·1010 |  |  | 1108 | 1108 |
| б) (Исключен, Изм. № 5). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сопротивление изоляции после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/дистиллированная вода, МОм, не менее | - | - | - | - | 1102 | 5104 | - | 5104 | - | 5104 | 5104 | 5104 | 1104 |  | - | 1102 | - |
| 7. Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1106 Гц после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/дистиллированная вода, не более | - | - | - | - | - | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |  | 0,07 | - |
| 8. Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90 °С/трансформаторное масло, кВэфф, не менее | 20 | 8 | 20 | 8 | 20 | 35 | 28 | 35 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |  | 28 | 25 | 20 |
| 9. Горючесть: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) время горения, с, не более | - |  | - |  | 15 | - |  | - |  | - | 5 | - | - |  |  | - |  |
| б) длина сгоревшего участка, мм, не более | - |  | - |  | 25 | - |  | - |  | - | 25 | - | - |  |  | - |  |

Примечания:

1. Значение разрушающего напряжения при изгибе для марки СТ-ЭТФ, измеренное при температуре (1805) °С, не должно быть менее 40% значения, указанного в таблице.

Допускается для стабилизации материала перед испытанием проводить термообработку образцов при температуре 200 °С и течение 24 ч.

2. Сопротивления изоляции для стеклотекстолита всех марок, изготовленного на основе тканей на замасливателе "парафиновая эмульсин" и "политерпен", устанавливаются 1102 МОм. В этом случае в документе о качестве должна быть специальная отметка.

Таблица 4

Электрическая прочность перпендикулярно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М/90 °С/ трансформаторное масло, кВэфф/мм, не менее

| Номинальная толщина, мм | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 121 |  |  |  |  | 221 |  |  |  | 222 | 223 | 225 | 231 |  | 321 |  |
|  | Марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СТ |  | CT-I, CT-II |  | СТ-М | СТЭФ |  | СТЭФ-I |  | СТЭД | СТЭБ | СТ-ЭТФ | СТЭФ-НТ |  | СТК |  |
|  | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Высший сорт | Высший сорт | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт |
| 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,9 | - | - | - | - |
| 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,5 | - | - | 10,2 | 8,2 | 10,2 | - | - | 16,1 | 12,9 | 16,1 | - | 16,1 | - | - | 10,2 | 8,2 |
| 0,6 | - | - | 9,7 | 7,8 | 9,7 | - | - | 15,6 | 12,5 | 15,6 | - | 15,6 | - | - | 9,7 | 7,8 |
| 0,7 | - | - | 9,3 | 7,5 | 9,3 | - | - | 15,2 | 12,1 | 15,2 | - | 15,2 | - | - | 9,3 | 7,5 |
| 0,8 | - | - | 9,0 | 7,2 | 9,0 | - | - | 14,8 | 11,8 | 14,8 | - | 14,8 | - | - | 9,0 | 7,2 |
| 0,9 | - | - | 8,7 | 7,0 | 8,7 | - | - | 14,5 | 11,6 | 14,5 | - | 14,5 | - | - | 8,7 | 7,0 |
| 1,0 | - | - | 8,4 | 6,7 | 8,4 | - | - | 14,2 | 11,4 | 14,2 | - | 14,2 | - | - | 8,4 | 6,7 |
| 1,2 | - | - | 8,0 | 6,4 | 8,0 | - | - | 13,7 | 11,0 | 13,7 | - | 13,7 | - | - | 8,0 | 6,4 |
| 1,4 | - | - | 7,7 | 6,2 | 7,7 | - | - | 13,2 | 10,6 | 13,2 | - | 13,2 | - | - | 7,7 | 6,2 |
| 1,5 | 7,6 | 6,0 | 7,6 | 6,0 | 7,6 | 13,1 | 10,4 | 13,1 | 10,4 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | - | - | 7,6 | 6,0 |
| 1,6 | 7,5 | 5,9 | 7,5 | 5,9 | 7,5 | 12,8 | 10,2 | 12,8 | 10,2 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | - | - | 7,5 | 5,9 |
| 1,8 | 7,3 | 5,8 | 7,3 | 5,8 | 7,3 | 12,4 | 9,9 | 12,4 | 9,9 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | - | - | 7,3 | 5,8 |
| 1,9 | - | 5,7 | - | 5,7 | - | - | 9,8 | - | 9,8 | - | - | - | - | - | - | 5,7 |
| 2,0 | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 5,7 | 7,1 | 12,1 | 9,7 | 12,1 | 9,7 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 10,9 | 8,7 | 7,1 | 5,7 |
| 2,2 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 11,9 | 9,5 | 11,9 | 9,5 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 10,7 | 8,5 | 7,0 | 5,6 |
| 2,4 | 6,9 | 5,5 | 6,9 | 5,5 | 6,9 | 11,7 | 9,4 | 11,7 | 9,4 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 10,5 | 8,4 | 6,9 | 5,5 |
| 2,5 | 6,8 | 5,4 | 6,8 | 5,4 | 6,8 | 11,6 | 9,3 | 11,6 | 9,3 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,4 | 8,3 | 6,8 | 5,4 |
| 2,6 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | 5,3 | 6,7 | 11,6 | 9,2 | 11,6 | 9,2 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 10,4 | 8,2 | 6,7 | 5,3 |
| 2,8 | 6,6 | 5,2 | 6,6 | 5,2 | 6,6 | 11,5 | 9,1 | 11,5 | 9,1 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,3 | 8,2 | 6,6 | 5,2 |
| 3,0 | 6,5 | 5,1 | 6,5 | 5,1 | 6,5 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 9,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 10,3 | 8,0 | 6,5 | 5,1 |

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

2.8. Требования к механической обработке стеклотекстолита - по ГОСТ 25500.

2.9. Водопоглощение стеклотекстолита - по ГОСТ 25500 и настоящему стандарту. Водопоглощение стеклотекстолита марки СТК первого сорта должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

Таблица 5

| Толщина образцов, мм | Водопоглощение, мг, не более | Толщина образцов, мм | Водопоглощение, мг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 58 | 4,5 | 115 |
| 0,6 | 60 | 5,0 | 130 |
| 0,8 | 62 | 5,5 | 150 |
| 1,0 | 64 | 6,0 | 160 |
| 1,2 | 66 | 7,0 | 165 |
| 1,4 | 68 | 8,0 | 170 |
| 1,5 | 71 | 9,0 | 175 |
| 1,6 | 72 | 10,0 | 180 |
| 1,8 | 73 | 11,0 | 190 |
| 2,0 | 75 | 12,0 | 200 |
| 2,2 | 78 | 13,0 | 210 |
| 2,5 | 80 | 14,0 | 220 |
| 2,8 | 85 | 15,0 | 230 |
| 3,0 | 87 | 16,0 | 240 |
| 3,5 | 90 | 18,0 | 250 |
| 4,0 | 100 | 20,0 | 260 |

2.10. Стрела прогиба - по ГОСТ 25500.

2.11. Коробление стеклотекстолита - по ГОСТ 25500.

Коробление для марки СТ-ЭТФ для толщин 2,0-2,5 мм должно быть 30 мм.

2.12. При изготовлении стеклотекстолита должны применяться ткани и нетканые материалы из стеклянного волокна и термореактивные электроизоляционные связующие.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 6).

2а. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2а.1. Стеклотекстолит не токсичен, не взрывоопасен, относится к горючим материалам. Температура воспламенения 340-500 °С, температура самовоспламенения 505-600 °С.

2а.2. При возникновении пожара используют пену, распыленную воду, песок, кошму, углекислотные и пенные огнетушители.

2а.3. При механической обработке стеклотекстолита выделяется пыль стекловолокна. Предельно допустимая концентрация пыли стекловолокна в воздухе рабочего помещения должна быть 4 мг/м3 по ГОСТ 12.1.005. Механическая обработка должна производиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией или местными отсосами.

2а.4. Работу со стеклотекстолитом следует производить в специальной одежде, принятой для производства, в соответствии с типовыми отраслевыми нормативами.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки стеклотекстолита - по ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

3.2. Периодические испытания проводят по пп. 2.6 и 2.7 (пп. 8 и 9 табл. 3).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Методы испытаний стеклотекстолита должны соответствовать ГОСТ 25500 и требованиям настоящего стандарта.

4.2. Проверку точности обрезки краев листов (п. 2.4) производят измерительным инструментом, обеспечивающим погрешность измерения до 1°.

4.3. Испытание стеклотекстолита на огибание вокруг оправок (п. 2.6) проводят при температуре 15-35 °С и относительной влажности 45-75% на образцах размером (351)(2001) мм для толщин до 0,6 мм и размером (351)(2501) мм для толщин свыше 0,6 мм. Диаметр оправки для огибания образцов толщиной до 0,6 мм равен (551) мм, для образцов толщиной свыше 0,6 мм - (801) мм.

При испытании образцы не должны ломаться, а на поверхности их не должно быть трещин.

4.4. При определении плотности стеклотекстолита допустимые расхождения между параллельными определениями не должны превышать 0,03 г/см3.

4.5. Водопоглощение стеклотекстолита определяют по ГОСТ 4650 (метод А).

Защиту торцевой части образцов производят следующим способом: мягкой кистью наносят связующее, применяемое при изготовлении стеклотекстолита. Образцы сушат 20-30 мин при температуре 15-35 °С; затем термообрабатывают при температуре (1602) °С с фенольным связующим - (151) мин, с эпоксифенольным - (301) мин. С кремнийорганическим и эпоксидным связующим (типа ЭТФ, УП - 643 и др.) образцы термообрабатывают при температуре (2002) °С в течение (301) мин.

Допускается защищать торцы образцов окунанием в расплавленный парафин по ГОСТ 23683, нагретый до (1252) °С с добавкой до 3% полиэтилена по ГОСТ 16338.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех измерений.

4.6. При определении тангенса угла диэлектрических потерь стеклотекстолита толщиной до 1 мм включительно допускается применение электрода диаметром не менее 10 мм.

4.7. Время горения стеклотекстолита п. 2.7 (табл. 3, п. 9) определяют по ГОСТ 26246.0.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

4.8. При проверке толщины листов стеклотекстолита (п. 1.3, табл. 2) допускается одна точка из десяти, превышающая предельное отклонение по толщине, указанной в табл. 2, на 25%.

4.9. Для определения разрушающего напряжения при изгибе, растяжении, ударной вязкости по Шарпи (п. 2.7, табл. 3, подпункты 2, 3, 4) образцы вырезают вдоль и поперек листа. За результат испытания принимают минимальное из средних арифметических значений, вычисленных отдельно для долевых и поперечных образцов.

4.10. При определении сопротивления изоляции (п. 2.7, табл. 3, подпункт 6) изготовление отверстий для электродов проводится с медленной подачей сверла, развертки. Время с момента извлечения образца из воды до окончания измерения должно быть не более 3 мин.

4.11. При определении пробивного напряжения и электрической прочности (п. 2.7, табл. 3, подпункт 8 и табл. 4) допускается перед испытаниями образцы кондиционировать при температуре (1805) °С, а для марки СТ-ЭТФ - (2005) °С не более 24 ч. При проведении этих испытаний выдержка образцов в нагретом трансформаторном масле составляет 5 мин на 1 мм толщины образца, но не менее 10 мин.

Определение пробивного напряжения проводится на образцах, вырезанных из листов толщиной от 3 до 5 мм.

4.8-4.11. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТ 25500.

Разд. 5. (Измененная редакция, Изм. № 4).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие стеклотекстолита требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения стеклотекстолита - 18 мес со дня изготовления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Коды ОКП стеклотекстолита

| Марка | Толщина, мм | Код ОКП |
| --- | --- | --- |
| СТ | 1,5 | 229611041208 |
|  | 1,6 | 229611041307 |
|  | 1,8 | 229611041406 |
|  | 2,0 | 229611041604 |
|  | 2,2 | 229611041703 |
|  | 2,5 | 229611041802 |
|  | 2,8 | 229611041901 |
|  | 3,0 | 229611042107 |
|  | 3,5 | 229611042206 |
|  | 4,0 | 229611042305 |
|  | 4,5 | 229611042404 |
|  | 5,0 | 229611042503 |
|  | 5,5 | 229611042602 |
|  | 6,0 | 229611042701 |
|  | 7,0 | 229611042800 |
|  | 8,0 | 229611042910 |
|  | 9,0 | 229611043105 |
|  | 10,0 | 229611043204 |
|  | 11,0 | 229611043303 |
|  | 12,0 | 229611043402 |
|  | 13,0 | 229611043501 |
|  | 14,0 | 229611043600 |
|  | 15,0 | 229611043710 |
|  | 16,0 | 229611043809 |
|  | 18,0 | 229611043908 |
|  | 20,0 | 229611044103 |
|  | 25,0 | 229611044202 |
|  | 30,0 | 229611044301 |
| CT-I | 0,5 | 229611050504 |
|  | 0,6 | 229611050603 |
|  | 0,8 | 229611050702 |
|  | 1,0 | 229611050801 |
|  | 1,2 | 229611050900 |
|  | 1,4 | 229611051106 |
|  | 1,5 | 229611051205 |
|  | 1,6 | 229611051304 |
|  | 1,8 | 229611051403 |
|  | 2,0 | 229611051601 |
|  | 2,2 | 229611051700 |
|  | 2,5 | 229611051810 |
|  | 2,8 | 229611051909 |
|  | 3,0 | 229611052104 |
|  | 3,5 | 229611052203 |
|  | 4,0 | 229611052302 |
|  | 4,5 | 229611052401 |
|  | 5,0 | 229611052500 |
|  | 5,5 | 229611052610 |
|  | 6,0 | 229611052709 |
|  | 7,0 | 229611052808 |
|  | 8,0 | 229611052907 |
|  | 9,0 | 229611053102 |
|  | 10,0 | 229611053201 |
|  | 11,0 | 229611053300 |
|  | 12,0 | 229611053410 |
|  | 13,0 | 229611053509 |
|  | 14,0 | 229611053608 |
|  | 15,0 | 229611053707 |
|  | 16,0 | 229611053806 |
|  | 18,0 | 229611053905 |
|  | 20,0 | 229611054100 |
|  | 25,0 | 229611054210 |
|  | 30,0 | 229611054309 |
| СТ-М | 0,5 | 2296114805 |
|  | 0,6 | 2296114806 |
|  | 0,8 | 2296114807 |
|  | 1,0 | 2296114808 |
|  | 1,2 | 2296114809 |
|  | 1,5 | 2296114812 |
|  | 1,6 | 2296114813 |
|  | 1,8 | 2296114814 |
|  | 2,0 | 2296114816 |
|  | 2,2 | 2296114817 |
|  | 2,5 | 2296114818 |
|  | 3,0 | 2296114821 |
|  | 3,5 | 2296114822 |
|  | 4,0 | 2296114823 |
|  | 4,5 | 2296114824 |
|  | 5,0 | 2296114825 |
|  | 5,5 | 2296114826 |
|  | 6,0 | 2296114827 |
|  | 7,0 | 2296114828 |
|  | 8,0 | 2296114829 |
|  | 10,0 | 2296114832 |
|  | 12,0 | 2296114834 |
|  | 14,0 | 2296114836 |
|  | 15,0 | 2296114837 |
|  | 16,0 | 2296114838 |
|  | 18,0 | 2296114839 |
|  | 20,0 | 2296114841 |
|  | 25,0 | 2296114842 |
|  | 30,0 | 2296114843 |
|  | 35,0 | 2296114844 |
|  | 40,0 | 2296114845 |
|  | 45,0 | 2296114846 |
|  | 50,0 | 2296114847 |
| СТК | 0,5 | 229611100504 |
|  | 0,6 | 229611100603 |
|  | 0,8 | 229611100702 |
|  | 1,0 | 229611100801 |
|  | 1,2 | 229611100900 |
|  | 1,4 | 229611101106 |
|  | 1,5 | 229611101205 |
|  | 1,6 | 229611101304 |
|  | 1,8 | 229611101403 |
|  | 2,0 | 229611101601 |
|  | 2,2 | 229611101700 |
|  | 2,5 | 229611101810 |
|  | 2,8 | 229611101909 |
|  | 3,0 | 229611102104 |
|  | 3,5 | 229611102203 |
|  | 4,0 | 229611102302 |
|  | 4,5 | 229611102401 |
|  | 5,0 | 229611102500 |
|  | 5,5 | 229611102610 |
|  | 6,0 | 229611102709 |
|  | 7,0 | 229611102808 |
|  | 8,0 | 229611102907 |
|  | 9,0 | 229611103102 |
|  | 10,0 | 229611103201 |
|  | 11,0 | 229611103300 |
|  | 12,0 | 229611103410 |
|  | 13,0 | 229611103509 |
|  | 14,0 | 229611103608 |
|  | 15,0 | 229611103707 |
|  | 16,0 | 229611103806 |
|  | 18,0 | 229611103905 |
|  | 20,0 | 229611104100 |
|  | 25,0 | 229611104210 |
|  | 30,0 | 229611104309 |
| СТЭФ | 1,5 | 229611151201 |
|  | 1,6 | 229611151300 |
|  | 1,8 | 229611151410 |
|  | 2,0 | 229611151608 |
|  | 2,2 | 229611151707 |
|  | 2,5 | 229611151806 |
|  | 2,8 | 229611151905 |
|  | 3,0 | 229611152100 |
|  | 3,5 | 229611152210 |
|  | 4,0 | 229611152309 |
|  | 4,5 | 229611152408 |
|  | 5,0 | 229611152507 |
|  | 5,5 | 229611152606 |
|  | 6,0 | 229611152705 |
|  | 7,0 | 229611152804 |
|  | 8,0 | 229611152903 |
|  | 9,0 | 229611153109 |
|  | 10,0 | 229611153208 |
|  | 11,0 | 229611153307 |
|  | 12,0 | 229611153406 |
|  | 13,0 | 229611153505 |
|  | 14,0 | 229611153604 |
|  | 15,0 | 229611153703 |
|  | 16,0 | 229611153802 |
|  | 18,0 | 229611153901 |
|  | 20,0 | 229611154107 |
|  | 25,0 | 229611154206 |
|  | 30,0 | 229611154305 |
|  | 35,0 | 229611154404 |
|  | 40,0 | 229611154503 |
|  | 45,0 | 229611154602 |
|  | 50,0 | 229611154701 |
| СТЭФ-I | 0,5 | 229611160508 |
|  | 0,6 | 229611160607 |
|  | 0,8 | 229611160706 |
|  | 1,0 | 229611160805 |
|  | 1,2 | 229611160904 |
|  | 1,4 | 229611161110 |
|  | 1,5 | 229611161209 |
|  | 1,6 | 229611161308 |
|  | 1,8 | 229611161407 |
|  | 2,0 | 229611161605 |
|  | 2,2 | 229611161704 |
|  | 2,5 | 229611161803 |
|  | 2,8 | 229611161902 |
|  | 3,0 | 229611162108 |
|  | 3,5 | 229611162207 |
|  | 4,0 | 229611162306 |
|  | 4,5 | 229611162405 |
|  | 5,0 | 229611162504 |
|  | 5,5 | 229611162603 |
|  | 6,0 | 229611162702 |
|  | 7,0 | 229611162801 |
|  | 8,0 | 229611162900 |
|  | 9,0 | 229611163106 |
|  | 10,0 | 229611163205 |
|  | 11,0 | 229611163304 |
|  | 12,0 | 229611163403 |
|  | 13,0 | 229611163502 |
|  | 14,0 | 229611163601 |
|  | 15,0 | 229611163700 |
|  | 16,0 | 229611163810 |
|  | 18,0 | 229611163909 |
|  | 20,0 | 229611164104 |
|  | 25,0 | 229611164203 |
|  | 30,0 | 229611164302 |
|  | 35,0 | 229611164401 |
|  | 40,0 | 229611164500 |
|  | 45,0 | 229611164610 |
|  | 50,0 | 229611164709 |
| СТЭФ-НТ | 2,0 | 229611211605 |
|  | 2,5 | 229611211804 |
|  | 3,0 | 229611212108 |
|  | 3,5 | 229611212207 |
|  | 4,0 | 229611212306 |
|  | 4,5 | 229611212405 |
|  | 5,0 | 229611212504 |
|  | 5,5 | 229611212603 |
|  | 6,0 | 229611212702 |
|  | 7,0 | 229611212801 |
|  | 8,0 | 229611212900 |
|  | 9,0 | 229611213106 |
|  | 10,0 | 229611213205 |
|  | 11,0 | 229611213304 |
|  | 12,0 | 229611213403 |
|  | 13,0 | 229611213502 |
|  | 14,0 | 229611213601 |
|  | 15,0 | 229611213700 |
|  | 16,0 | 229611213810 |
|  | 18,0 | 229611213909 |
|  | 20,0 | 229611214104 |
|  | 25,0 | 229611214203 |
|  | 30,0 | 229611214302 |
|  | 35,0 | 229611214401 |
|  | 40,0 | 229611214500 |
|  | 45,0 | 229611214610 |
|  | 50,0 | 229611214709 |
| СТ-ЭТФ | 0,35 | 229611240301 |
|  | 0,50 | 229611240510 |
|  | 0,60 | 229611240609 |
|  | 0,80 | 229611240708 |
|  | 1,00 | 229611240807 |
|  | 1,2 | 229611240906 |
|  | 1,50 | 229611241200 |
|  | 1,60 | 229611241310 |
|  | 1,80 | 229611241409 |
|  | 2,00 | 229611241607 |
|  | 2,20 | 229611241706 |
|  | 2,50 | 229611241805 |
|  | 3,00 | 229611242110 |
|  | 3,50 | 229611242209 |
|  | 4,0 | 229611242308 |
|  | 4,5 | 229611242407 |
|  | 5,0 | 229611242506 |
|  | 5,5 | 229611242605 |
|  | 6,0 | 229611242704 |
|  | 7,0 | 229611242803 |
|  | 8,0 | 229611242902 |
|  | 10,0 | 229611243207 |
|  | 11,0 | 229611243306 |
|  | 12,0 | 229611243405 |
|  | 14,0 | 229611243603 |
|  | 15,0 | 229611243702 |
|  | 16,0 | 229611243801 |
|  | 18,0 | 229611243900 |
|  | 20,0 | 229611244106 |
|  | 25,0 | 229611244205 |
|  | 30,0 | 229611244304 |
|  | 35,0 | 229611244403 |
|  | 40,0 | 229611244502 |
|  | 45,0 | 229611244601 |
|  | 50,0 | 229611244700 |
|  | 0,35* | 229611246102 |
|  | 0,5* | 229611246201 |
|  | 0,6* | 229611246300 |
|  | 0,8* | 229611246410 |
|  | 1,0* | 229611246509 |
|  | 1,2* | 229611246608 |
|  | 1,5* | 229611246707 |
|  | 1,6* | 229611246806 |
|  | 1,8* | 229611246905 |
|  | 2,0* | 229611247100 |
|  | 2,2** | 229611247210 |
|  | 2,5** | 229611247309 |
|  | 3,0** | 229611247408 |
|  | 3,5** | 229611247507 |
|  | 4,0** | 229611247606 |
|  | 4,5** | 229611247705 |
|  | 5,0** | 229611247804 |
|  | 5,5** | 229611247903 |
|  | 6,0** | 229611248109 |
|  | 7,0** | 229611248208 |
|  | 8,0** | 229611248307 |
|  | 10,0** | 229611248406 |
|  | 12,0** | 229611248604 |
|  | 14,0** | 229611248703 |
|  | 15,0** | 229611248802 |
|  | 16,0** | 229611248901 |
|  | 18,0** | 229611249107 |
|  | 20,0** | 229611249206 |
|  | 25,0** | 229611249305 |
|  | 30,0** | 229611249404 |
|  | 35,0** | 229611249503 |
|  | 40,0** | 229611249602 |
|  | 45,0** | 229611249701 |
|  | 50,0** | 229611249800 |
| СТЭД | 0,5 | 229611290506 |
|  | 0,6 | 229611290605 |
|  | 0,8 | 229611290704 |
|  | 1,0 | 229611290803 |
|  | 1,2 | 229611290902 |
|  | 1,5 | 229611291207 |
|  | 1,6 | 229611291306 |
|  | 1,8 | 229611291405 |
|  | 2,0 | 229611291603 |
|  | 2,2 | 229611291702 |
|  | 2,5 | 229611291801 |
|  | 3,0 | 229611292106 |
|  | 3,5 | 229611292205 |
|  | 4,0 | 229611292304 |
|  | 4,5 | 229611292403 |
|  | 5,0 | 229611292502 |
|  | 5,5 | 229611292601 |
|  | 6,0 | 229611292700 |
|  | 7,0 | 229611292810 |
|  | 8,0 | 229611292909 |
|  | 10,0 | 229611293203 |
|  | 12,0 | 229611293401 |
|  | 14,0 | 229611293610 |
|  | 15,0 | 229611293709 |
|  | 16,0 | 229611293808 |
|  | 18,0 | 229611293907 |
|  | 20,0 | 229611294102 |
|  | 25,0 | 229611294201 |
|  | 30,0 | 229611294300 |
|  | 35,0 | 229611294410 |
|  | 40,0 | 229611294509 |
|  | 45,0 | 229611294608 |
|  | 50,0 | 229611294707 |
| СТЭБ | 1,5 | 229611301208 |
|  | 1,6 | 229611301307 |
|  | 1,8 | 229611301406 |
|  | 2,0 | 229611301604 |
|  | 2,2 | 229611301703 |
|  | 2,5 | 229611301802 |
|  | 3,0 | 229611302107 |
|  | 3,5 | 229611302206 |
|  | 4,0 | 229611302305 |
|  | 4,5 | 229611302404 |
|  | 5,0 | 229611302503 |
|  | 5,5 | 229611302602 |
|  | 6,0 | 229611302701 |
|  | 7,0 | 229611302800 |
|  | 8,0 | 229611302910 |
|  | 10,0 | 229611303204 |
|  | 12,0 | 229611303402 |
|  | 14,0 | 229611303600 |
|  | 15,0 | 229611303710 |
|  | 16,0 | 229611303809 |
|  | 18,0 | 229611303908 |
|  | 20,0 | 229611304103 |
|  | 25,0 | 229611304202 |
|  | 30,0 | 229611304301 |
|  | 35,0 | 229611304400 |
|  | 40,0 | 229611304510 |
|  | 45,0 | 229611304609 |
|  | 50,0 | 229611304708 |

_____________

* На основе стеклотканей марок ЭЗ-125, ЭЗ-125П, ЭЗ-125-ПТ, ЭЗ-125П-ПТ.

** На основе стеклотканей марок ЭЗ-150ПТ, ЭЗ-150П-ПТ, Т-13.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

Дополнительные показатели качества стеклотекстолита

| Наименование показателя | Норма для стеклотекстолита (марки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СТ | СТ-1 | СТ-М | СТЭФ | СТЭФ-I | СТЭД | СТЭБ | СТ-ЭТФ | СТЭФ-НТ | СТК |
| 1. Сопротивление раскалыванию для листов толщиной 10,0 мм и более, кН/м, не менее | 83 (85) | 83 (85) | 83 (85) | 166,6 (170) | 166,6 (170) | 200200 | 200200 | 200200 | 168(170) | 53,0 (54) |
| 2. Теплостойкость по Мартенсу для листов толщиной 10,0 мм и более, °С, не менее | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | - | 185 | - | 185 | 250 |
| 3. Стойкость к кратковременному нагреву, °С | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | - | - | 250 | 200 | 250 |
| 4. Маслостойкость в трансформаторном масле в течение 4 ч при температуре, °С, не менее | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | - | - | 130 | - |
| 5. Удельное поверхностное электрическое сопротивление после пребывания в течение 24 ч в камере влажности**, Ом, не менее, для листов толщиной до 3,5 мм | 11010 | 11010 | 11010 | 11012 | 11012 | 11012 | 11012 | 11012 | 11011 | - |
| для листов толщиной св. 3,5 мм | 1109 | 1109 | 1109 | 11012 | 11012 | 11012 | 11012 | 11012 | 11011 | - |
| 6. Внутреннее электрическое сопротивление после пребывания в течение 24 ч в камере влажности**, Ом, для листов толщиной 8 мм и более | 1108 | 1108 | 1108 | 1107 | 1109 | 1109 | - | - | - | 1109 |
| 7. Диэлектрическая проницаемость при частоте 1106 Гц после кондиционирования в условиях 24 ч/23 °С/ дистиллированная вода, не более | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 |
| 8. Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям по основе ткани, МПа, не менее | 125 | 130 | 220 | 390 | 390 | 400 | 390 | 390 | 340 | 70 |
| 9. Разрушающее напряжение при растяжении по основе ткани, МПа, не менее | 90 | 95 | 100 | 300 | 320 | 220 | 220 | 250 | 220 | 110 |

_____________

* В условиях относительной влажности 45% - 75% при температуре 15°С - 35 °С.

** В условиях относительной влажности (932)% при температуре (232) °С.

(Измененная редакция, Изм. № 4, 5).