ГОСТ 21515-76

УДК 001.4:621.315:006.354                                                                                         Группа Е00

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Термины и определения

Dielectric materials.

Terms and definitions

МКС 01.040.29

29.035.01

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.01.76 № 250 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.81 №5628

ВЗАМЕН ГОСТ 17033-71 части терминологии диэлектрических материалов

ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменениями № 1, 2, утвержденными в январе 1982 г., мае 1982 г. (ИУС 5-82, 9-82)

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области диэлектрических материалов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не опуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп». Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов на русском языке. К стандарту дано приложение, содержащее виды электроизоляционных материалов. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ |  |  |
| 1. | Диэлектрик | По ГОСТ 19880-74* |
| ________________ * На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52002—2003 (здесь и далее). |  |  |
| 2. | Диэлектрический материал | Материал, предназначенный для использования его диэлектрических свойств |
| 3. | Диэлектрические свойства Ндп. Электроизоляционные свойства Электроизолирующие свойства | Совокупность свойств диэлектрика, связанных с явлением поляризации. Примечание. Диэлектрические свойства характеризуются такими параметрами, как диэлектрическая восприимчивость, абсолютная и относительная диэлектрическая проницаемость, угол диэлектрических потерь и т. д. |
| 4. | Активный диэлектрик | Диэлектрик, способный генерировать, преобразовывать или усиливать электрические сигналы в электрической цепи |
| 5. | Полярный диэлектрик | Диэлектрик, содержащий электрические диполи, способные к переориентации во внешнем электрическом поле |
| 6. | Неполярный диэлектрик | Диэлектрик, не содержащий способные к переориентации во внешнем электрическом поле электрические диполи |
| ПРОЦЕССЫ И СОСТОЯНИЯ |  |  |
| 7. | Электрическая поляризация | По ГОСТ 19880-74 |
| 8. | Электронная поляризация | Электрическая поляризация, обусловленная упругим смещением и деформацией электронных оболочек относительно ядер в диэлектрике |
| 9. | Ионная поляризация | Электрическая поляризация, обусловленная упругим смещением разноименно заряженных ионов относительно положения равновесия в диэлектрике |
| 10. | Дипольная поляризация Ндп. Ориентационная поляризация Релаксационная поляризация Тепловая поляризация | Электрическая поляризация, обусловленная преимущественной ориентацией электрических моментов диполей в одном направлении в диэлектрике |
| 11. | Миграционная поляризация Ндп. Междуслойная поляризация Высоковольтная поляризация | Электрическая поляризация неоднородного диэлектрика, обусловленная перераспределением свободных зарядов в его объеме |
| 12. | Спонтанная поляризация | Электрическая поляризация, возникающая в диэлектрике самопроизвольно, без внешних воздействий |
| 13. | Доменная поляризация Ндп. Спонтанная поляризация | Электрическая поляризация сегнетоэлектрика, обусловленная преимущественной ориентацией доменов в одном направлении |
| 14. | Пьезоэлектрическая поляризация | Электрическая поляризация, возникающая в диэлектрике под действием механических напряжений |
| 15. | Остаточная поляризация | Электрическая поляризация, сохраняющаяся после прекращения внешних воздействий на диэлектрик |
| 16. | Деполяризация | Процесс устранения остаточной поляризации диэлектрика |
| 17. | Переполяризация | Изменение направления поляризованности диэлектрика |
| 18. | Диэлектрическая дисперсия Дисперсия | Явление изменения относительной диэлектрической проницаемости при изменении частоты приложенного электрического поля |
| 19. | Релаксационная диэлектрическая дисперсия | Диэлектрическая дисперсия, при которой относительная диэлектрическая проницаемость монотонно снижается с ростом частоты |
| 20. | Резонансная диэлектрическая дисперсия | Диэлектрическая дисперсия, при которой в частотной характеристике относительной диэлектрической проницаемости имеются как участки понижения, так и участки повышения |
| 21. | Поле Лорентца Ндп. Локальное поле Внутреннее поле | Суммарное локальное электрическое поле, действующее на частицу в диэлектрике и обусловленное внешним полем и полем поляризованного диэлектрика |
| 22. | Пробой Ндп. Диэлектрический пробой | Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием электрического поля |
| 23. | Неполный пробой | Пробой, при котором проводящий канал не достигает хотя бы одного из электродов |
| 24. | Частичный разряд диэлектрика | Пробой газового или жидкого включения диэлектрика |
| 25. | Тепловой пробой | Пробой, обусловленный нарушением теплового равновесия диэлектрика вследствие диэлектрических потерь |
| 26. | Электрохимический пробой | Пробой, обусловленный химическими процессами, приводящими к изменениям в диэлектрике под действием электрического поля |
| 27. | Электрический пробой | Пробой, обусловленный ударной ионизацией или разрывом связей между частицами диэлектрика непосредственно под действием электрического поля |
| 28. | Ионизационный пробой | Пробой, обусловленный ионизационными процессами вследствие частичных разрядов диэлектрика |
| 29. | Электромеханический пробой | Пробой, обусловленный повреждением диэлектрика механическими напряжениями, возникающими под действием электрического поля |
| 30. | Поверхностный пробой Ндп. Перекрытие | Пробой твердого диэлектрика по его поверхности в газе или в жидкости |
| 31. | Трекинг диэлектрика Трекинг | Связанное с образованием проводящих следов повреждение поверхности твердого диэлектрика поверхностным пробоем |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ДИЭЛЕКТРИКОВ |  |  |
| 32. | Абсолютная диэлектрическая проницаемость | По ГОСТ 19880-74 |
| 33. | Комплексная абсолютная диэлектрическая проницаемость | Величина, равная отношению комплексной амплитуды электрического смещения к амплитуде напряженности воздействующего синусоидального электрического поля. Примечание. Для анизотропных диэлектриков комплексная диэлектрическая проницаемость — тензор второго ранга, компоненты которого равны отношениям компонент электрического смещения к напряженности электрического поля |
| 34. | Относительная диэлектрическая проницаемость | По ГОСТ 19880-74 |
| 35. | Комплексная относительная диэлектрическая проницаемость | Величина, равная отношению комплексной абсолютной диэлектрической проницаемости к электрической постоянной. Примечание. Электрическая постоянная — по ГОСТ 19880-74 |
| 36. | Начальная относительная диэлектрическая проницаемость | Относительная диэлектрическая проницаемость при амплитуде напряженности электрического поля, стремящейся к нулю |
| 37. | Реверсивная относительная диэлектрическая проницаемость | Относительная диэлектрическая проницаемость в переменном электрическом поле при одновременном наложении постоянного или медленно меняющегося электрического поля |
| 38. | Дифференциальная диэлектрическая проницаемость | Величина, равная производной электрического смещения по напряженности внешнего электрического поля |
| 39. | Эффективная диэлектрическая проницаемость | Величина, равная отношению эффективных значений плотности тока к напряженности электрического поля, деленному на частоту этого поля |
| 40. | Поляризуемость частицы диэлектрика | Величина, характеризующая способность частицы диэлектрика к электрической поляризации и равная отношению электрического момента частицы, индуцированного действующим на нее электрическим полем, к напряженности этого поля |
| 41. | Частота диэлектрической дисперсии | Частота воздействующего на диэлектрик электрического поля, при которой абсолютное значение производной относительной диэлектрической проницаемости по частоте максимально |
| 42. | Частота релаксационной диэлектрической дисперсии | — |
| 43. | Частота резонансной диэлектрической дисперсии Ндп. Частота диэлектрического резонанса | — |
| 44. | Глубина диэлектрической дисперсии Ндп. Сила осциллятора | Величина, равная разности значений относительной диэлектрической проницаемости на частотах, соответствующих началу и окончанию диэлектрической дисперсии |
| 45. | Ширина диэлектрической дисперсии | Величина, равная разности частот, при которых коэффициент диэлектрических потерь равен половине своего максимального значения |
| 46. | Фактор Лорентца | Величина, равная отношению составляющей напряженности поля Лорентца, обусловленной поляризацией диэлектрика, к его поляризованности. Примечание. В анизотропных средах фактор Лорентца — тензор второго ранга, компоненты которого равны отношению компонент разности векторов напряженности поля Лорентца и напряженности внешнего поля к компонентам поляризованности |
| 47. | Ток утечки диэлектрика Ток утечки | Ток в диэлектрике, обусловленный приложением не изменяющегося во времени электрического напряжения |
| 48. | Сквозной ток диэлектрика Сквозной ток | Постоянная составляющая тока утечки диэлектрика |
| 49. | Объемный сквозной ток диэлектрика Объемный ток | Сквозной ток через объем диэлектрика |
| 50. | Поверхностный сквозной ток диэлектрика Поверхностный ток | Сквозной ток по поверхности твердого диэлектрика, соприкасающейся с газообразным или жидким диэлектриком |
| 51. | Ток абсорбции диэлектрика Ток абсорбции | Ток, обусловленный перераспределением свободных зарядов в объеме диэлектрика |
| 52. | Термостимулированный ток диэлектрика Ндп. Ток термодеполяризации Ток терморазряда | Ток, генерируемый диэлектриком при его нагревании |
| 53. | Фотостимулированный ток диэлектрика Ндп. Ток фотодеполяризации Ток фоторазряда | Ток, генерируемый диэлектриком при его освещении |
| 54. | Объемная электрическая проводимость диэлектрика Объемная проводимость Ндп. Объемная электропроводность | Электрическая проводимость диэлектрика, равная отношению объемного сквозного тока к приложенному напряжению |
| 55. | Поверхностная электрическая проводимость диэлектрика Поверхностная проводимость Ндп. Поверхностная электропроводность | Электрическая проводимость диэлектрика, равная отношению поверхностного сквозного тока к приложенному напряжению |
| 56. | Объемное электрическое сопротивление диэлектрика Объемное сопротивление | Величина, обратная объемной электрической проводимости диэлектрика |
| 57. | Поверхностное электрическое сопротивление диэлектрика Поверхностное сопротивление | Величина, обратная поверхностной электрической проводимости диэлектрика |
| 58. | Удельное объемное сопротивление диэлектрика Удельное сопротивление | По ГОСТ 19880-74 |
| 59. | Удельное поверхностное электрическое сопротивление диэлектрика Удельное поверхностное сопротивление | Поверхностное сопротивление плоского участка поверхности твердого диэлектрика в форме квадрата при протекании электрического тока между двумя противоположными сторонами этого квадрата |
| 60. | Диэлектрические потери Потери | Мощность, выделяющаяся в диэлектрике при воздействии на него электрического поля |
| 61. | Диэлектрические потери на электропроводность | Часть диэлектрических потерь, обусловленная сквозным током диэлектрика |
| 62. | Ионизационные диэлектрические потери | Часть диэлектрических потерь, обусловленная ионизацией диэлектрика в электрическом поле |
| 63 | Релаксационные диэлектрические потери | Часть диэлектрических потерь, обусловленная релаксационной диэлектрической дисперсией |
| 64 | Резонансные диэлектрические потери | Часть диэлектрических потерь, обусловленная резонансной диэлектрической дисперсией |
| 65. | Гистерезисные диэлектрические потери | Часть диэлектрических потерь, обусловленная переориентацией доменов диэлектрика |
| 66. | Удельные диэлектрические потери | Диэлектрические потери, приходящиеся на единицу объема диэлектрика |
| 67. | Угол диэлектрических потерь Угол потерь | Угол между векторами плотностей переменного тока проводимости и тока смещения диэлектрика на комплексной плоскости |
| 68. | Тангенс угла диэлектрических потерь | — |
| 69. | Коэффициент диэлектрических потерь | Величина, равная произведению относительной диэлектрической проницаемости на тангенс угла диэлектрических потерь |
| 70. | Пробивное напряжение диэлектрика | Минимальное, приложенное к диэлектрику электрическое напряжение, приводящее к его пробою |
| 71. | Статическое пробивное напряжение диэлектрика | Пробивное напряжение при медленном увеличении приложенного к диэлектрику напряжения |
| 72. | Импульсное пробивное напряжение диэлектрика | Пробивное напряжение при воздействии на диэлектрик импульсов электрического напряжения |
| 73. | Коэффициент запаса электрической прочности диэлектрика | Величина, равная отношению пробивного напряжения диэлектрика к номинальному значению электрического напряжения |
| 74. | Электрическая прочность диэлектрика Ндп. Пробивная напряженность Диэлектрическая прочность Удельное пробивное напряжение | Минимальная напряженность однородного электрического поля, приводящая к пробою диэлектрика |
| 75. | Поверхностное пробивное напряжение диэлектрика Ндп. Напряжение перекрытия | Пробивное напряжение диэлектрика, при котором происходит его поверхностный пробой |
| 76. | Коэффициент импульса пробивного напряжения диэлектрика Коэффициент импульса | Отношение импульсного пробивного напряжения диэлектрика к его статическому пробивному напряжению |
| 77. | Диаграмма Коул-Коула | Графическое изображение зависимости мнимой составляющей комплексной относительной диэлектрической проницаемости от действительной при различных частотах |
| 78. | Кривая ионизации диэлектрика Кривая ионизации | Графическое изображение зависимости тангенса угла диэлектрических потерь от напряжения, приложенного к диэлектрику, при постепенном возрастании этого напряжения |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЭЛЕКТРИКА ПО ОТНОШЕНИЮ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ |  |  |
| 79. | Нагревостойкость диэлектрика Ндп. Теплостойкость Температуростойкость Термостойкость Термическая устойчивость Термостабильность | Способность диэлектрика выдерживать воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств. Примечание. В зависимости от значений допустимых в эксплуатации температур, диэлектрики различают по классам нагревостойкости |
| 80. | Стойкость к термоударам Ндп. Стойкость к тепловым ударам Термостойкость Динамическая нагревостойкость | Способность диэлектрика выдерживать резкие смены температуры без недопустимого ухудшения его свойств |
| 81. | Холодостойкость диэлектрика Ндп. Морозостойкость Хладостойкость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие низких температур без недопустимого ухудшения его свойств |
| 82. | Дугостойкость диэлектрика | Способность диэлектрика выдерживать воздействие электрической дуги без недопустимого ухудшения его свойств |
| 83. | Химостойкость диэлектрика | Способность диэлектрика выдерживать воздействие химически активных веществ без недопустимого ухудшения его свойств |
| 84. | Радиационная стойкость диэлектрика Ндп. Радиационная устойчивость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие ионизирующего излучения без недопустимого ухудшения его свойств |
| 85. | Короностойкость диэлектрика Ндп. Короноустойчивость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие коронного разряда без недопустимого ухудшения его свойств |
| 86. | Трекингостойкость диэлектрика | Способность диэлектрика выдерживать воздействие поверхностных пробоев без трекинга |
| 87. | Влагостойкость диэлектрика | Способность диэлектрика выдерживать воздействие атмосферы, близкой к состоянию насыщения водяным паром, без недопустимого ухудшения его свойств |
| 88. | Водостойкость диэлектрика Ндп. Водоустойчивость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие водной среды без недопустимого ухудшения его свойств |
| 89. | Водопоглощение диэлектрика Ндп. Водопоглощаемость Влагопоглощение Влагопоглощаемость | Количество воды, поглощаемое диэлектриком в водной среде |
| 90. | Тропикостойкость диэлектрика Ндп. Тропикоустойчивость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие тропического климата без недопустимого ухудшения его свойств |
| 91. | Плесенестойкость диэлектрика Ндп. Грибостойкостъ Грибоустойчивость | Способность диэлектрика выдерживать воздействие грибковой плесени без недопустимого ухудшения его свойств |
| 92. | Влагопоглощение диэлектрика Ндп. Влагопоглощаемость | Количество влаги, поглощаемое диэлектриком в атмосфере заданной влажности |
| 93. | Старение диэлектрика Старение Ндп. Остаривание | Необратимое ухудшение свойств диэлектрика со временем |
| 94. | Нормализация диэлектрика | Процесс выдержки диэлектрика в нормальных условиях с целью стабилизации его свойств |
| 95. | Кондиционирование диэлектрика | Процесс выдержки диэлектрика в определенных условиях, отличных от нормальных, с целью стабилизации его свойств |
| ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА |  |  |
| 96. | Сегнетоэлектрик Ндп. Ферроэлектрик | Диэлектрик, обладающий спонтанной поляризацией, направление которой может быть изменено внешними воздействиями |
| 97. | Ионный сегнетоэлектрик Ндп. Сегнетоэлектрик типа смещения | Сегнетоэлектрик, спонтанная поляризация которого является следствием смещения ионов кристаллической решетки из положений равновесия, в которых дипольный момент равен нулю |
| 98. | Дипольный сегнетоэлектрик Ндп. Полярный сегнетоэлектрик Сегнетоэлектрик типа порядок — беспорядок | Сегнетоэлектрик, спонтанная поляризация которого является следствием упорядочения в ориентации электрических диполей |
| 99. | Несобственный сегнетоэлектрик Ндп. Сегнетоэластик Ферроэластик | Сегнетоэлектрик, спонтанная поляризация которого не является следствием коллективного взаимодействия диполей |
| 100. | Сегнетоэластик Ндп. Ферроэластик | Диэлектрик, в котором самопроизвольно возникает деформация, знак которой может быть изменен внешними воздействиями |
| 101. | Антисегнетоэлектрик | Диэлектрик, самопроизвольно переходящий при определенной температуре в такое состояние с упорядоченным распределением диполей, что спонтанная поляризованность остается равной нулю. Примечание. Различают ионные, дипольные и несобственные антисегнетоэлектрики |
| 102. | Сегнетомагнетик | Диэлектрик, обладающий сочетанием упорядоченных электрической и магнитной дипольных структур |
| 103. | Сегнетоэлектрик-полупроводник | — |
| 104. | Сегнетоэлектрический материал | Материал, предназначенный для использования его сегнетоэлектрических свойств. Примечания: 1. В зависимости от структуры материала различают сегнетоэлектрические монокристаллы, сегнетокерамику, сегнетоситаллы 2. В зависимости от значения коэрцитивной силы сегнетоэлектрика различают сегнетомягкие и сегнетотвердые материалы |
| 105. | Сегнетоэлектрический фазовый переход Сегнетоэлектрический переход | Обратимый фазовый переход из параэлектрического в сегнето- или антисегнетоэлектрическое состояние |
| 106. | Сегнетоэлектрический фазовый переход типа смещения Переход типа смещения | Сегнетоэлектрический фазовый переход, сопровождающийся смещением ионов из положений равновесия |
| 107. | Сегнетоэлектрический фазовый переход типа порядок — беспорядок Переход типа порядок — беспорядок | Сегнетоэлектрический фазовый переход, сопровождающийся упорядочением диполей |
| 108. | Сегнетоэлектрическая точка Кюри Ндп. Температура Кюри-Вейсса | Температура сегнетоэлектрического фазового перехода |
| 109. | Диэлектрический гистерезис | Неоднозначная зависимость поляризованности диэлектрика от напряженности внешнего электрического поля при изменении последнего |
| 110. | Петля диэлектрического гистерезиса Ндп. Цикл диэлектрического гистерезиса | Замкнутая кривая, выражающая зависимость поляризованности или электрического смещения диэлектрика от напряженности внешнего электрического поля при его периодическом изменении |
| 111. | Поляризованность насыщения сегнетоэлектрика Ндп. Поляризация насыщения | Наибольшее значение поляризованности сегнетоэлектрика, соответствующее началу участка насыщения. Примечание. Участок насыщения — часть петли диэлектрического гистерезиса, где две ее ветви сходятся вместе |
| 112. | Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса сегнетоэлектрика Коэффициент прямоугольности | Отношение остаточной поляризованности к поляризованности насыщения сегнетоэлектрика |
| 113. | Сегнетоэлектрический домен Домен | Область в сегнето- или антисегнетоэлектрике, имеющая пространственно-однородное упорядочение дипольных моментов элементарных кристаллических ячеек |
| 114. | Коэрцитивная сила сегнетоэлектрика Ндп. Коэрцитивное поле | Напряженность электрического или магнитного поля, или механическое напряжение, необходимая(ое) для переориентации сегнетоэлектрических доменов |
| 115. | Сегнетоэлектрическое старение | Самопроизвольное изменение свойств сегнетоэлектриков во времени, обратимое внешними воздействиями. Примечание. Внешними воздействиями могут быть: температура выше сегнетоэлектрической точки Кюри, переменное электрическое поле, механическое напряжение и т. д. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАРАМЕТРЫ НЕЛИНЕЙНОГО ДИЭЛЕКТРИКА |  |  |
| 116. | Нелинейный диэлектрик | Диэлектрик, поляризованность которого нелинейно зависит от напряженности электрического поля |
| 117. | Нелинейность диэлектрика | Изменение относительной диэлектрической проницаемости нелинейного диэлектрика при изменении напряженности электрического поля |
| 118. | Эффективная нелинейность диэлектрика | Нелинейность диэлектрика, характеризующаяся изменением его эффективной диэлектрической проницаемости в зависимости от амплитуды напряженности электрического поля |
| 119. | Коэффициент нелинейности диэлектрика Коэффициент нелинейности | Отношение максимального к минимальному значению относительной диэлектрической проницаемости нелинейного диэлектрика в зависимости от напряженности электрического поля |
| 120. | Коэффициент качества нелинейного диэлектрика | Отношение коэффициента нелинейности диэлектрика к среднему значению коэффициента диэлектрических потерь за период изменения напряженности электрического поля |
| 121. | Параэлектрик | Нелинейный диэлектрик, не обладающий спонтанной поляризацией, относительная диэлектрическая проницаемость которого уменьшается с ростом температуры |
| 122. | Реверсивная нелинейность диэлектрика | Нелинейность диэлектрика, характеризующаяся изменением его реверсивной относительной диэлектрической проницаемости в зависимости от постоянного или медленно меняющегося электрического поля |
| 123. | Динамическая нелинейность диэлектрика | Нелинейность диэлектрика, характеризующаяся изменением его дифференциальной диэлектрической проницаемости в зависимости от мгновенной напряженности переменного электрического поля |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКОВ |  |  |
| 124. | Пьезоэлектрик | Диэлектрик, обладающий пьезоэлектрическим эффектом. Примечание. Пьезоэлектрический эффект — явление поляризации диэлектрика под воздействием механических напряжений (прямой пьезоэффект), или явление деформации диэлектрика под воздействием электрического поля, линейно зависящей от напряженности этого поля (обратный пьезоэффект) |
| 125. | Пьезоэлектрический материал | Материал, предназначенный для использования его пьезоэлектрических свойств. Примечание. Различают пьезокерамику, пьезокварц и другие пьезоэлектрические кристаллы |
| 126. | Пьезоэлектрик — полупроводник | — |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |
| 127. | Пироэлектрик | Диэлектрик, обладающий пироэлектрическим эффектом. Примечание. Пироэлектрический эффект — явление возникновения электрических зарядов на поверхности диэлектрика при изменении его температуры |
| 128. | Пироэлектрический материал | Материал, предназначенный для использования его пироэлектрических свойств |
| 129. | Пирокоэффициент | Отношение изменения поляризованности диэлектрика к вызвавшему это изменение интервалу температуры |
| 130. | Электрооптический материал | Материал, предназначенный для использования электрооптического эффекта. Примечание. Электрооптический эффект — явление изменения комплексной диэлектрической проницаемости в оптическом диапазоне под действием электрического поля |
| ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРЕТА |  |  |
| 131. | Электрет | Диэлектрик, длительно создающий в окружающем пространстве электростатическое поле за счет предварительной электризации или поляризации |
| 132. | Моноэлектрет | Электрет, имеющий во всем объеме заряд одного знака |
| 133. | Механоэлектрет Ндп. Трибоэлектрет | Электрет, получаемый под действием механических напряжений |
| 134. | Радиоэлектрет Ндп. Псевдоэлектрет | Электрет, получаемый под действием на диэлектрик ускоренных заряженных частиц или ионизирующего излучения |
| 135. | Термоэлектрет | Электрет, получаемый воздействием на диэлектрик в нагретом состоянии электрического поля с последующим охлаждением в этом поле |
| 136. | Электроэлектрет | Электрет, получаемый воздействием на диэлектрик электрического поля без нагрева |
| 137. | Трибоэлектрет Ндп. Механоэлектрет | Электрет, получаемый при трении или контактировании образца диэлектрика с другим телом |
| 138. | Фотоэлектрет | Электрет, получаемый одновременным воздействием на диэлектрик электромагнитного излучения и электрического поля |
| 139. | Гомозаряд электрета Гомозаряд | Заряд электрета, знак которого совпадает со знаком заряда формирующего напряжения на прилегающем электроде |
| 140. | Гетерозаряд электрета Гетерозаряд | Заряд электрета, знак которого противоположен знаку заряда формирующего напряжения на прилегающем электроде |
| 141. | Стабилизированный заряд электрета Стабилизированный заряд | Установившееся после изготовления значение заряда электрета |
| 142. | Время стабилизации электрета | Интервал времени, в течение которого устанавливается стабилизированный заряд электрета |
| 143. | Время жизни электрета | Интервал времени, в течение которого значение стабилизированного заряда уменьшается в е раз. Примечание: е — основание натуральных логарифмов |
| 144. | Электретный материал | Материал, предназначенный для использования его электретных свойств |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

| Антисегнетоэлектрик |  | 101 |
| --- | --- | --- |
| Влагопоглощение |  | 89 |
| Влагопоглощение диэлектрика |  | 92 |
| Влагостойкость диэлектрика |  | 87 |
| Водопоглощаемостъ |  | 89 |
| Водопоглощение диэлектрика |  | 89 |
| Водостойкость диэлектрика |  | 88 |
| Влагопоглощаемость |  | 89, 92 |
| Водоустойчивость |  | 88 |
| Время жизни электрета |  | 143 |
| Время стабилизации электрета |  | 142 |
| Гетерозаряд |  | 140 |
| Гетерозаряд электрета |  | 140 |
| Гистерезис диэлектрический |  | 109 |
| Глубина диэлектрической дисперсии |  | 44 |
| Гомозаряд |  | 139 |
| Гомозаряд электрета |  | 139 |
| Грибостойкостъ |  | 91 |
| Грибоустойчивостъ |  | 91 |
| Деполяризация |  | 16 |
| Диаграмма Коул-Коула |  | 77 |
| Дисперсия |  | 18 |
| Дисперсия диэлектрическая |  | 18 |
| Дисперсия диэлектрическая резонансная |  | 20 |
| Дисперсия диэлектрическая релаксационная |  | 19 |
| Диэлектрик |  | 1 |
| Диэлектрик активный |  | 4 |
| Диэлектрик нейтральный |  | 6 |
| Диэлектрик нелинейный |  | 116 |
| Диэлектрик неполярный |  | 6 |
| Диэлектрик полярный |  | 5 |
| Домен |  | 113 |
| Домен сегнетоэлектрический |  | 113 |
| Дугостойкость диэлектрика |  | 82 |
| Заряд стабилизированный |  | 141 |
| Заряд электрета стабилизированный |  | 141 |
| Кондиционирование диэлектрика |  | 95 |
| Короностойкость диэлектрика |  | 85 |
| Короноустойчивость |  | 85 |
| Коэффициент диэлектрических потерь |  | 69 |
| Коэффициент запаса электрической прочности диэлектрика |  | 73 |
| Коэффициент импульса |  | 76 |
| Коэффициент импульса пробивного напряжения диэлектрика |  | 76 |
| Коэффициент качества нелинейного диэлектрика |  | 120 |
| Коэффициент нелинейности |  | 119 |
| Коэффициент нелинейности диэлектрика |  | 119 |
| Коэффициент прямоугольности |  | 112 |
| Коэффициент прямоугольности петли гистерезиса сегнетоэлектрика |  | 112 |
| Кривая ионизации |  | 78 |
| Кривая ионизации диэлектрика |  | 78 |
| Материал диэлектрический |  | 2 |
| Материал пироэлектрический |  | 128 |
| Материал пьезоэлектрический |  | 125 |
| Материал сегнетоэлектрический |  | 104 |
| Материал электрооптический |  | 130 |
| Материал электретный |  | 144 |
| Механоэлектрет |  | 133 |
| Механоэлектрет |  | 137 |
| Моноэлектрет |  | 132 |
| Морозостойкость |  | 81 |
| Нагревостойкость динамическая |  | 80 |
| Нагревостойкость диэлектрика |  | 79 |
| Напряжение диэлектрика пробивное |  | 70 |
| Напряжение диэлектрика пробивное импульсное |  | 72 |
| Напряжение диэлектрика пробивное поверхностное |  | 75 |
| Напряжение диэлектрика пробивное статическое |  | 71 |
| Напряжение перекрытия |  | 75 |
| Напряжение пробивное удельное |  | 74 |
| Напряженность пробивная |  | 74 |
| Нелинейность диэлектрика |  | 117 |
| Нелинейность диэлектрика динамическая |  | 123 |
| Нелинейность диэлектрика реверсивная |  | 122 |
| Нелинейность диэлектрика эффективная |  | 118 |
| Нормализация диэлектрика |  | 94 |
| Остаривание |  | 93 |
| Параэлектрик |  | 121 |
| Перекрытие |  | 30 |
| Переполяризация |  | 17 |
| Переход сегнетоэлектрический |  | 105 |
| Переход типа порядок—беспорядок |  | 107 |
| Переход типа порядок—беспорядок фазовый сегнетоэлектрический |  | 107 |
| Переход типа смещения |  | 106 |
| Переход типа смещения фазовый сегнетоэлектрический |  | 106 |
| Переход фазовый сегнетоэлектрический |  | 105 |
| Петля диэлектрического гистерезиса |  | 110 |
| Пирокоэффициент |  | 129 |
| Пироэлектрик |  | 127 |
| Плесенестойкость диэлектрика |  | 91 |
| Поле внутреннее |  | 21 |
| Поле коэрцитивное |  | 114 |
| Поле локальное |  | 21 |
| Поле Лорентца |  | 21 |
| Поляризация высоковольтная |  | 11 |
| Поляризация дипольная |  | 10 |
| Поляризация доменная |  | 13 |
| Поляризация ионная |  | 9 |
| Поляризация междуслойная |  | 11 |
| Поляризация миграционная |  | 11 |
| Поляризация насыщения |  | 111 |
| Поляризация ориентационная |  | 10 |
| Поляризация остаточная |  | 15 |
| Поляризация пьезоэлектрическая |  | 14 |
| Поляризация релаксационная |  | 10 |
| Поляризация спонтанная |  | 12 |
| Поляризация спонтанная |  | 13 |
| Поляризация тепловая |  | 10 |
| Поляризация электрическая |  | 7 |
| Поляризация электронная |  | 8 |
| Поляризованность насыщения сегнетоэлектрика |  | 111 |
| Поляризуемость частицы диэлектрика |  | 40 |
| Потери |  | 60 |
| Потери диэлектрические |  | 60 |
| Потери диэлектрические гистерезисные |  | 65 |
| Потери диэлектрические ионизационные |  | 62 |
| Потери диэлектрические резонансные |  | 64 |
| Потери диэлектрические релаксационные |  | 63 |
| Потери диэлектрические удельные |  | 66 |
| Потери на электропроводность диэлектрические |  | 61 |
| Пробой |  | 22 |
| Пробой диэлектрический |  | 22 |
| Пробой ионизационный |  | 28 |
| Пробой неполный |  | 23 |
| Пробой поверхностный |  | 30 |
| Пробой тепловой |  | 25 |
| Пробой электрический |  | 27 |
| Пробой электромеханический |  | 29 |
| Пробой электрохимический |  | 26 |
| Проводимость диэлектрика электрическая объемная |  | 54 |
| Проводимость диэлектрика электрическая поверхностная |  | 55 |
| Проводимость объемная |  | 54 |
| Проводимость поверхностная |  | 55 |
| Прочность диэлектрика электрическая |  | 74 |
| Прочность диэлектрическая |  | 74 |
| Псевдоэлектрет |  | 134 |
| Пьезоэлектрик |  | 124 |
| Пьезоэлектрик-полупроводник |  | 126 |
| Проницаемость диэлектрическая абсолютная |  | 32 |
| Проницаемость диэлектрическая абсолютная комплексная |  | 33 |
| Проницаемость диэлектрическая дифференциальная |  | 38 |
| Проницаемость диэлектрическая относительная |  | 34 |
| Проницаемость диэлектрическая относительная начальная |  | 36 |
| Проницаемость диэлектрическая относительная комплексная |  | 35 |
| Проницаемость диэлектрическая относительная реверсивная |  | 37 |
| Проницаемость диэлектрическая эффективная |  | 39 |
| Радиоэлектрет |  | 134 |
| Разряд диэлектрика частичный |  | 24 |
| Свойства диэлектрические |  | 3 |
| Свойства электроизолирующие |  | 3 |
| Свойства электроизоляционные |  | 3 |
| Сегнетомагнетик |  | 102 |
| Сегнетоэластик |  | 99 |
| Сегнетоэластик |  | 100 |
| Сегнетоэлектрик |  | 96 |
| Сегнетоэлектрик-полупроводник |  | 103 |
| Сегнетоэлектрик дипольный |  | 98 |
| Сегнетоэлектрик ионный |  | 97 |
| Сегнетоэлектрик несобственный |  | 99 |
| Сегнетоэлектрик полярный |  | 98 |
| Сегнетоэлектрик типа порядок—беспорядок |  | 98 |
| Сегнетоэлектрик типа смещения |  | 97 |
| Сила осциллятора |  | 44 |
| Сила сегнетоэлектрика коэрцитивная |  | 114 |
| Сопротивление диэлектрика объемное удельное |  | 58 |
| Сопротивление диэлектрика электрическое объемное |  | 56 |
| Сопротивление диэлектрика электрическое поверхностное |  | 57 |
| Сопротивление диэлектрика электрическое поверхностное удельное |  | 59 |
| Сопротивление объемное | 56 |  |
| Сопротивление поверхностное | 57 |  |
| Сопротивление поверхностное удельное | 59 |  |
| Сопротивление удельное | 58 |  |
| Старение | 93 |  |
| Старение диэлектрика | 93 |  |
| Старение сегнетоэлектрическое | 115 |  |
| Стойкость диэлектрика радиационная | 84 |  |
| Стойкость к термоударам | 80 |  |
| Стойкость к тепловым ударам | 80 |  |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 68 |  |
| Теплостойкость | 79 |  |
| Температура Кюри-Вейсса | 108 |  |
| Температуростойкостъ | 79 |  |
| Термостойкость | 79, 80 |  |
| Термостабильность | 79 |  |
| Термоэлектрет | 135 |  |
| Ток абсорбции | 51 |  |
| Ток абсорбции диэлектрика | 51 |  |
| Ток диэлектрика сквозной | 48 |  |
| Ток диэлектрика сквозной объемный | 49 |  |
| Ток диэлектрика сквозной поверхностный | 50 |  |
| Ток диэлектрика термостимулированный | 52 |  |
| Ток диэлектрика фотостимулированный | 53 |  |
| Ток объемный | 49 |  |
| Ток поверхностный | 50 |  |
| Ток сквозной | 48 |  |
| Ток термополяризации | 52 |  |
| Ток терморазряда | 52 |  |
| Ток утечки | 47 |  |
| Ток утечки диэлектрика | 47 |  |
| Ток фотодеполяризации | 53 |  |
| Ток фоторазряда | 53 |  |
| Точка Кюри сегнетоэлектрическая | 108 |  |
| Трекинг | 31 |  |
| Трекинг диэлектрика | 31 |  |
| Трекингостойкость диэлектрика | 86 |  |
| Трибоэлектрет | 133 |  |
| Трибоэлектрет | 137 |  |
| Тропикостойкость диэлектрика | 90 |  |
| Тропикоустойчивостъ | 90 |  |
| Угол диэлектрических потерь | 67 |  |
| Угол потерь | 67 |  |
| Устойчивость радиационная | 84 |  |
| Устойчивость термическая | 79 |  |
| Фактор Лорентца | 46 |  |
| Ферроэластик | 99, 100 |  |
| Ферроэлектрик | 96 |  |
| Фотоэлектрет | 138 |  |
| Химостойкость диэлектрика | 83 |  |
| Хладостойкость | 81 |  |
| Холодостойкость диэлектрика | 81 |  |
| Цикл диэлетрического гистерезиса | 110 |  |
| Частота диэлектрической дисперсии | 41 |  |
| Частота диэлектрического резонанса | 43 |  |
| Частота резонансной диэлектрической дисперсии | 43 |  |
| Частота релаксационной диэлектрической дисперсии | 42 |  |
| Ширина диэлектрической дисперсии | 45 |  |
| Электрет | 131 |  |
| Электропроводимость объемная | 54 |  |
| Электропроводность поверхностная | 55 |  |
| Электроэлектрет | 136 |  |

(Измененная редакция, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

(Исключен, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ВИДЫ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| Термин |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электрическая изоляция Изоляция | Часть электротехнического устройства, электрически разделяющая его узлы и (или) детали |
| 2. | Электроизоляционный материал | Диэлектрический материал, предназначенный для электрической изоляции |
| 3. | Электроизоляционный слоистый пластик | Электроизоляционный материал, состоящий из слоев волокнистого наполнителя, связанных термореактивным связующим |
| 4. | Листовой электроизоляционный слоистый пластик | Электроизоляционный слоистый пластик, изготовленный в виде листов. Примечание. В зависимости от вида волокнистого наполнителя различают гетинакс, текстолит, асботекстолит, асбогетинакс, стеклотекстолит |
| 5. | Фасонный электроизоляционный слоистый пластик | Электроизоляционный слоистый пластик, изготовленный в виде различных форм поперечного сечения — стержней, трубок, цилиндров |
| 6. | Электроизоляционный фольгированный материал Ндп. Фольгированный диэлектрик | Листовой или рулонный электроизоляционный материал, облицованный с одной или двух сторон металлической фольгой |
| 7. | Слюдосодержащий электроизоляционный материал | Листовой или рулонный электроизоляционный материал, состоящий из пластин щипаной слюды или слоев слюдяной бумаги, склееных связующим веществом |
| 8. | Слюдяная электроизоляционная бумага | Электроизоляционный материал, состоящий из мелких частиц слюды. Примечание. В зависимости от способа изготовления различают слюдинитовую и слюдопластовую бумаги |
| 9. | Миканит | Слюдосодержащий электроизоляционный материал на основе пластин щипаной слюды. Примечание. По назначению различают коллекторный, прокладочный, формовочный, гибкий и ленточный миканит |
| 10. | Слюдинит | Слюдосодержащий электроизоляционный материал на основе слюдинитовой бумаги. Примечание. По назначению различают коллекторный, формовочный гибкий и ленточный слюдинит |
| 11 | Слюдопласт | Слюдосодержащий электроизоляционный материал на основе слюдопластовой бумаги. Примечание. По назначению различают коллекторный, прокладочный, формовочный, гибкий и ленточный слюдопласт |
| 12. | Пленкосодержащий электроизоляционный материал | Листовой или рулонный электроизоляционный материал, состоящий из полимерной пленки, склеенной с различными электроизоляционными бумагами, тканями, картонами и другими гибкими материалами |
| 13. | Гибкая электроизоляционная трубка | Цилиндрический полый гибкий электроизоляционный материал. Примечание. По способу изготовления и назначению различают лакированные, эластомерные, пластмассовые и термоусаживаемые гибкие электроизоляционные трубки |
| 14. | Электроизоляционный лак | Раствор пленкообразующих в органических растворителях, образующих после удаления растворителя и высыхания однородную пленку, обладающую электроизоляционными свойствами. Примечания: 1. По механизму пленкообразования различают лаки термопластичные и термореактивные. 2. По режиму сушки различают лаки естественной и горячей сушки. 3. По назначению различают лаки пропиточные, клеящие и покрывные |
| 15. | Электроизоляционный компаунд | Порошкообразный, высоковязкий или жидкий состав без растворителя, применяемый для напыления, заливки или пропитки электроизоляционных материалов, деталей и узлов электрооборудования. Примечания: 1. По составу различают компаунды термопластичные и термореактивные. 2. По режиму отверждения различают компаунды естественного и горячего отверждения |
| 16. | Электроизоляционная лакоткань | Рулонный электроизоляционный материал, состоящий из ткани, пропитанной электроизоляционным лаком. Примечание. По виду применяемой ткани различают лакоткани хлопчатобумажные, шелковые, стеклолакоткани и резиностеклоткани |
| 17. | Электроизоляционный препрег | Гибкий электроизоляционный материал, состоящий из волокнистой основы и частично отвержденного термореактивного связующего. Примечание. По способу переразработки различают препреги обмоточные и формовочные |
| 18. | Электроизоляционный пресс-материал | Электроизоляционный материал в виде порошка, гранул или рыхлых пучков, состоящих из волокнистого наполнителя и частично отвержденного термореактивного связующего |
| 19. | График нагревостойкости электроизоляционного материала | Графическое изображение зависимости логарифма срока службы электроизоляционного материала от обратного значения абсолютной температуры |
| 20. | Температурный индекс электроизоляционного материала | Показатель нагревостойкости электроизоляционного материала, выражаемый числом, соответствующим температуре, полученной экстраполяцией из графика нагревостойкости, при которой срок службы равен 20000 ч |
| 21. | Диапазон нагревостойкости электроизоляционного материала | Параметр нагревостойкости электроизоляционного материала, выражаемый двумя числами, значения которых соответствуют температурам, взятым из графика нагревостойкости, при которых срок службы равен 20000 ч и 5000 ч |

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 1).