ГОСТ 13872-68

УДК 621.315:006.354                                                                                                       Группа Е35

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

Предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей.

Ceramic electrotechnical articles.

Maximum deviations from nominal dimensions, surfaces form and location

MKC 29.080.10

ОКСТУ 3402

Дата введения 01.07.69

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.68

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1131-78

4. Стандарт соответствует международным стандартам МЭК 233-74, МЭК 168-79, МЭК 383-83

5. ВЗАМЕН ГОСТ 5862-60, ГОСТ 2634-59 в части отклонений от размеров и формы

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 20419-83 | 1.1 |

7. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)

8. ИЗДАНИЕ 2005г. с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в июне 1976 г., мае 1979 г., августе 1988 г., мае 1989 г. (ИУС 8-76, 6-79, 12-88, 8-89)

Настоящий стандарт распространяется на керамические электротехнические изделия, изготовленные из силикатных и окисных спекшихся материалов.

Стандарт устанавливает предельные отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей керамических глазурованных и неглазурованных изделий, изготовленных методами протягивания через мундштук, формованием, обточкой до обжига, литьем, прессованием.

Стандарт не распространяется на отклонения от номинальных размеров, формы и расположения поверхностей изделий, обработанных механическим способом после обжига.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1131-78 и Публикации МЭК 233-74, в части требований к изогнутости.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1. ОТКЛОНЕНИЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

1.1. Предельные отклонения от номинальных размеров изделий не должны превышать значений, указанных в таблице. Предельные отклонения от размеров подразделяют на три класса в зависимости от метода изготовления и типа изделий; на два класса - в зависимости от метода изготовления изделий.

В конструкторской документации должен указываться класс предельных отклонений.

мм

| Номинальный размер | Предельное отклонение для класса |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | I.I* |  | II |  |
|  | Метод изготовления: обточка, шликерное литье, формование, вытяжка изделий диаметром св. 10 мм |  |  |  |  | Метод изготовления: прессование, сухая обработка после предварительного обжига, литье из термопластичных шликеров (кроме материалов группы 500 по ГОСТ 20419), вытяжка изделий диаметром до 10 мм |  |
|  | для размеров всех типов изделий |  | для размеров покрышек, опорных, проходных и линейных изоляторов, не влияющих на электрические и механические характеристики |  |  |  |  |
|  | Симметричное  | Поле допуска | Симметричное  |  | Поле допуска | Симметричное  | Поле допуска |
| До 3 | 0,4 | 0,8 | 0,04l + 1,5 |  | 2(0,04l + 1,5) | 0,15 | 0,3 |
| Св. 3 " 6 | 0,5 | 1,0 |  |  |  | 0,2 | 0,4 |
| " 6 " 10 | 0,6 | 1,2 |  |  |  | 0,3 | 0,6 |
| " 10 " 15 | 0,8 | 1,6 |  |  |  | 0,4 | 0,8 |
| " 15 " 20 | 1,0 | 2,0 |  |  |  | 0,45 | 0,9 |
| " 20 " 25 | 1,2 | 2,4 |  |  |  | 0,5 | 1,0 |
| " 25 " 30 | 1,3 | 2,6 |  |  |  | 0,55 | 1,1 |
| " 30 " 40 | 1,5 | 3,0 |  |  |  | 0,65 | 1,3 |
| " 40 " 50 | 1,7 | 3,4 |  |  |  | 0,8 | 1,6 |
| " 50 " 60 | 2,0 | 4,0 |  |  |  | 0,9 | 1,8 |
| " 60 " 70 | 2,5 | 5,0 |  |  |  | 1,1 | 2,2 |
| " 70 " 80 | 3,0 | 6,0 |  |  |  | 1,2 | 2,4 |
| " 80 " 90 | 3,5 | 7,0 |  |  |  | 1,3 | 2,6 |
| " 90 " 100 | 4,0 | 8,0 |  |  |  | 1,5 | 3,0 |
| " 100 " 110 | 4,0 | 8,0 |  |  |  | 1,7 | 3,4 |
| " 110 " 125 | 4,5 | 9,0 |  |  |  | 1,9 | 3,8 |
| " 125 " 140 | 5,0 | 10,0 |  |  |  | 2,1 | 4,2 |
| " 140 " 155 | 5,5 | 11,0 |  |  |  | 2,4 | 4,8 |
| " 155 " 170 | 6,0 | 12,0 |  |  |  | 2,6 | 5,2 |
| " 170 " 185 | 6,5 | 13,0 |  |  |  | 2,8 | 5,6 |
| " 185 " 200 | 7,0 | 14,0 |  |  |  | 3,1 | 6,2 |
| " 200 " 250 | 8,0 | 16,0 |  |  |  | 3,5 | 7,0 |
| " 250 " 300 | 9,0 | 18,0 |  |  |  | 4,0 | 8,0 |
| " 300 " 350 | 10,0 | 20,0 |  |  |  | 4,5 | 9,0 |
| " 350 " 400 | 11,0 | 22,0 |  |  |  | 5,0 | 10,0 |
| " 400 " 450 | 12,0 | 24,0 |  |  |  | 5,5 | 11,0 |
| " 450 " 500 | 13,0 | 26,0 |  |  |  | 6,0 | 12,0 |
| " 500 " 600 | 15,0 | 30,0 |  |  |  | - | - |
| " 600 " 700 | 16,0 | 32,0 | 0,025l + 6 |  | 2(0,025l + 6) | - | - |
| " 700 " 800 | 17,5 | 35,0 |  |  |  | - | - |
| " 800 " 900 | 19,0 | 38,0 |  |  |  | - | - |
| " 900 " 1000 | 20,0 | 40,0 |  |  |  | - | - |
| " 1000 " 2000 | 0,02l** | 2(0,02l) |  |  |  | - | - |
| " 2000 | 0,015l | 2(0,015l) |  |  |  | - | - |

_____________

* На присоединительные и установочные размеры не распространяется.

** l - номинальный размер.

По соглашению между изготовителем и потребителем допускается устанавливать предельные отклонения, отличающиеся от установленных настоящим стандартом.

Предельные отклонения, отличающиеся от установленных, должны быть указаны в конструкторской документации после соответствующего номинального размера.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).

1.2. При необходимости на номинальные размеры изделий могут устанавливаться предельные отклонения в пределах поля допуска, указанного в п. 1.1.

1.3, 1.4. (Исключены, Изм. № 3).

2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

2.1. Необходимые предельные независимые отклонения от формы и расположения поверхностей изделий устанавливают по требованию потребителей в соответствии с пп. 2.2-2.7 и приводят на чертежах.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Овальность, огранка цилиндрических изделий не должны превышать половины поля допуска на номинальный размер диаметра, указанного в п. 1.1 для классов I и П.

2.3. Отклонение от прямолинейности оси цилиндрических изделий не должно превышать 1,5 мм + 0,8%, но не более 1% высоты цилиндрического изделия, если соотношение высоты к наибольшему внутреннему диаметру менее 6.

Если указанное соотношение равно или более 6 или цилиндрическое изделие имеет сложную форму, то предельное значение отклонения от прямолинейности оси устанавливается по соглашению между потребителем и изготовителем.

Отклонение от прямолинейности оси стержневых изоляторов не должно превышать:

- при высоте изолятора до 500 мм - 1% номинальной высоты изолятора;

- при высоте изолятора свыше 500 мм - 0,8% номинальной высоты изолятора.

2.4. Отклонение от концентричности окружностей не должно превышать половины поля допуска на номинальный диаметр большей окружности, указанного в п. 1.1 для классов I и II.

2.5. Отклонение от параллельности торцовых плоскостей изделий не должно превышать половины поля допуска на номинальный больший диаметр, указанного в п. 1.1 для классов I и II, но не более 5 мм.

2.6. Отклонение от плоскостности опорных и боковых плоскостей изделий не должно превышать половины поля допуска на номинальную заданную длину изделия, указанного в п. 1.1 для классов I и II.

2.7. Отклонение от перпендикулярности плоскостей не цилиндрических изделий не должно превышать половины поля допуска на номинальную длину изделия, указанного в п. 1.1 для классов I и II, при длине измерения, равной высоте вертикальной части изделия.

2.8. Предельные отклонения от формы и расположения поверхностей, указанные в пп. 2.2-2.7, не должны выводить размеры изделий за пределы отклонений, указанных в п. 1.1 для классов I и II.

2.3-2.8. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.9. (Исключен, Изм. № 3).