____________________________________________________________________________________

Монтажная инструкция                                                   Стп 4(3) х 150/240

Соединительные муфты марки Стп 4(3)                       Стп 4(3) х 70/120

для 3-х, 4-х жильных кабелей

с пропитанной бумажной изоляцией                             Стп 4(3) х 35/50

на напряжение до 1 кВ

ТУ « 3599-001-58413385-2003 »

_____________________________________________________________________________

Внимание !

1. Перед началом монтажа необходимо убедиться, что содержимое комплекта соответствует

комплектовочной ведомости.

2. Используемый комплект соответствует кабелю для которого он предназначен.

3. Прочитать инструкцию и строго выполнять последовательность действий при выполнении

монтажных работ.

Общие правила

- При выполнении монтажных работ использовать пропановую или бутановую газовую горелку;

- Если работы проводятся в закрытом помещении его необходимо проветривать;

- Газовую горелку необходимо настроить так, чтобы получить мягкое пламя с жёлтым языком,

стараться избегать остроконечного, синего пламени;

- Пламя горелки необходимо направлять в сторону предполагаемой усадки материала;

- Все поверхности, которые будут контактировать с клеем, необходимо очищать, обезжиривать и

подогревать;

- Для обезжиривания поверхности использовать бензин марки Б-70, или АЦЕТОН, соблюдая

инструкцию по его применению;

- По завершению усадки трубок, лишние части необходимо обрезать острым ножом. Место среза

должно быть гладким без заусенцев;

- Трубки необходимо усаживать равномерно по всей их окружности, перемещая пламя горелки

в выбранном направлении усадки;

- Поверхность трубок после усадки должна быть гладкой, ровной без складок и пузырей

содержащих воздух. После монтажа муфты должен четко просматриваться профиль внутренних

компонентов.

В данной инструкции изложен правильный метод монтажа изделия. Ответственность за соответствие

операций изложенных в инструкции и условий, при которых происходит монтаж муфты, несёт электромонтер, так как Изготовитель не может контролировать условия, при которых происходит монтаж.

Тел./Факс: (095) 967-69-26

www.progres.ru

E-mail: progres@progres.ru